2. Téma: Vznik obrazu v analogové fotografii

- latentní obraz;

neviditelný obraz, vzniká při expozici (osvitu) ve světlocitlivé vrstvě (emulzi) analogového fotografického média (negativ-film, pozitiv-papír, diapozitiv);

Fyzikální část analogového černobílého procesu

Světlocitlivou vrstvu tvoří halogenidy stříbra (nejčastěji bromid stříbrný AgBr). Tvoří krystaly, v jejichž krystalové mřížce se pravidelně střídají atomy halogenidu a atomy stříbra. Účinkem světla vzniká v halogenidech stříbra oku neviditelný tzv. LATENTNÍ OBRAZ. Když halogenid stříbra absorbuje foton (částice světelné energie), halogenový iont ztrácí elektron, který se dostává až k centrům citlivosti krystalu halogenidu stříbra (ta tvoří poruchová místa krystalové mřížky, která jsou složena ze sulfidu stříbrného nebo z částic stříbra). Tato místa se nabíjí záporně a přitahují kladné ionty stříbra, které se přijetím elektronu mění na neutrální atomy. Kondenzací těchto atomů vzniká částečka kovového stříbra, ze které by se po dalším působení světla mohly stát i okem viditelné částice stříbra. Halogenidy stříbra jsou ale citlivé jen na krátkovlnné oblasti záření. Aby se jejich citlivost rozšířila na celou viditelnou oblast záření, je nutné je ještě dále upravovat tzv. optickou senzibilací. Základním principem je přidání látky, která se buď pohlcením fotonu vybudí a potom předává svou energii halogenovému iontu a vrací se do původního stavu, nebo sama uvolňuje elektron, který potom přijímá kationt stříbra.

Tyto světlocitlivé látky jsou rozptýleny v želatině, která zabraňuje spojování částic halogenidů stříbra, a tak zaručuje jejich rovnoměrné rozptýlení. Nebrání také přístupu aktivních látek k halogenidům stříbra při následném zpracování. Tato směs se nazývá EMULZE a je nanesena na nejrůznější umělohmotné materiály (film – negativ; diapozitiv) nebo papír (pozitiv – zvětšenina).

Máme-li na fotografickém materiálu zachycen latentní obraz, musíme ho vyvolat, aby se stal viditelným. Vyvolávací látka proniká k zárodku latentního obrazu, předá mu své elektrony, a tím se stříbro vyredukuje. Setkáním s dalšími ionty stříbra dochází k jejich redukci a děj se posouvá dále do krystalu halogenidu. Krystaly halogenidu jsou obklopeny zápornou vrstvičkou z halogenidových aniontů a želatiny, která brání, aby se stejně nabitá vyvolávací látka dostala dovnitř krystalu. Ale zárodky latentního obrazu jsou tvořené neutrálními stříbrem, tím vytváří mezeru v záporné elektrické vrstvě a umožňuje další pronikání vyvolávací látky do krystalu. Může být použito i jiného způsobu vyvolání. Ve vývojce se stříbro  redukuje a usazuje na zárodcích latentního obrazu. V místech, kde byla látka osvícena, je stříbro a obraz černý, na neosvícených místech je bílý (průhledný).

Obraz je nyní viditelný, ale nemůžeme ho stále vystavit světlu (zčernala by celá plocha), proto se musí ještě ustálit. Na ustalování obrazu se používají látky, které vytvoří s nevyvolanými halogenidy stříbra ve vodě rozpustnou sloučeninu, kterou můžeme snadno vymýt. Potom přestává být materiál citlivý na světlo.

Chemická část analogového procesu

Vyvolání latentního obrazu – radikální urychlení přeměny latentního obrazu ve viditelný, reálný. Působením vyvolávacích a redukčních látek se celý proces mnohonásobně urychlí (řádově až miliónkrát).

Záznamové médium analogové černobílé fotografie; jednotlivé vrstvy

Základní rozdělení

–  transparentní – průhledná podložka  (v místech málo osvětlených částí obrazu zůstávají průhledné nebo průsvitné plochy) př. – film negativní ČB, barevný (color), inverzní barevný - diapozitiv (chrome),  ČB inverzní - pozitiv

- netransparentní neprůhledná – fotopapíry, fotoplátno

Složení záznamového média

-podložka – průhledná (film), neprůhledná

-emulze (světlocitlivý materiál v želatině)

-ochranná a antireflexní vrstva (želatina)

Podložka filmová

Na bázi celulózy dobře průhledná, pevná, pružná, chemicky stálá. Dříve vysoce hořlavý celuloid (nitrocelulóza), dnes triacetát celulózy.

Emulze

Halogenidy stříbra (obvykle bromid stříbrný)

Senzibilátory (látky zvyšující citlivost)

Rozpuštěno v želatině.

Emulze rovnoměrně nanesená na podložce

3. Černobílý proces v analogové fotografii

Rozdíl mezi negativními a pozitivními materiály

- negativ transparentní (průhledný), řádově mnohonásobně citlivější než pozitivní materiál

Část zpracování probíhá v naprosté tmě (založení plochého filmu do kazety; vložení exponovaného filmu do vývojnice, tanku)

- pozitiv – neprůhledná podložka (papír), barva podložky tvoří nejsvětlejší odstín bílé; méně citlivý na světlo (umožňuje delší expozice při zvětšování, práci v ochranném – obvykle červeném - osvětlení)

- NEGATIVNÍ PROCES

- druhy negativních materiálů; použití

skleněné negativy – desky s nanesenou emulzí; různé formáty (např.: 9x12cm; 4x5“ (palců);  13x18cm; 8x10“, 18x24cm; 24x30cm; 30x40cm

filmy – ploché (9x12cm; 4x5“, 13x18cm, 18x24cm, 8x10“…) do velkoformátových kamer

- svitkové (film šířky 6 cm na cívce s krycí fólií); formáty 6x4,5cm; 6x6cm; 6x7cm; 6x9cm; 6x12cm; 6x18cm – panorama) do středoformátových kamer

- kinofilm (pás po obou stranách perforovaného filmu; rozměry políčka 24x36mm)

do kinofilmových fotoaparátů (zrcadlovky, hledáčkové aparáty, kompakty)

Postup zpracování:

Založení filmu do aparátu – nastavení citlivosti a expozičních hodnot - exponování (pořízení snímku – latentní obraz) – vyvolání – přerušení – ustálení – praní – sušení – uložení, archivace

Správná expozice (přesné stanovení a nastavení velikosti světelného toku působícího na citlivou vrstvu) má zásadní vliv na kvalitu výsledného snímku. Vyvolání ve vývojce. Přerušení vyvolávání v přerušovači nebo vodní lázni. Ustálení v ustalovači (ukončení vyvolávání a stabilizace citlivé vrstvy rozpuštěním a vyplavením neosvitnutých halogenidů stříbra). Praní v tekoucí vodě odstraní zbytky chemikálií (ustalovače, příp. vývojky, přerušovače). Sušení v bezprašném prostředí (ideál). Uložení – rozstřihání filmů na díly (určitý počet snímků) a uložení do zvláštních, chemicky neutrálních obálek. Očíslování, popis, datace.

Vyjmutí filmu z kazety (obalu) a založení do vývojnice (tanku) se provádí v naprosté tmě.

Filmy se vyrábějí v různé citlivosti (např. ISO 15, 25, 50, 100, 125, 200, 400, 800, 1600).

Čím větší citlivost, tím „hrubší (větší) zrno“ – shluky molekul stříbra ve vrstvě jsou větší.

- POZITIVNÍ PROCES

- druhy materiálů; způsob použití

- fotopapíry

Fotopapíry – podložka – vysoce kvalitní, bezdřevý, speciálně klížený, fotochemicky stálý papír, obvykle upravený barytováním (vrstva bílého sirnatanu barnatého BaSO4 - izolace emulze od papíru; vysoká bělost a jas povrchu). Barytová vrstva se může obarvit (chamois; teplý, studený tón)

Klasické – papírová klasická podložka (označení: „…brom“; „classic“)

Laminované – potažené z obou stran tenkou vrstvou polyetylenu (označení: PE; RC; „…speed“)

Podložka – podle tloušťky – tenké (papíry Dokument)

- polokarton

- karton

- speciální (přírodní papír)

Rozdělení podle kontrastu (materiály FOMA) – Normální (N – červené)

Kontrastní – tvrdé (C – modré)

Nekontrastní – měkké (S – zelené)

Méně kontrastní – poloměkké (SP – žluté) – mezi N a S

- transparentní (průsvitné) – ploché pozitivní filmy ve velkých formátech; zpracovávají se obvykle jako papíry

- ostatní (fotoplátno, speciální podložky, nanášená emulze)

Postup zpracování:

Vložení filmu do zvětšováku – zkouška pro stanovení správné expozice – exponování zvětšeniny (latentní obraz) – vyvolání– přerušení– ustálení – praní – sušení – pozitivní retuš – archivace, adjustace

Založení negativu do masky zvětšováku. Zkušební projekce na plochu pozitivní masky pod zvětšovákem. Komponování zvětšeniny, volba výřezu, velikosti snímku, zaostření, stanovení expozice pomocí sondy nebo zkoušek. Uložení fotografického papíru do pozitivní masky. Exponování (projekce negativu na fotografický papír). Vyvolání ve vývojce. Přerušení vyvolávání v přerušovači nebo vodní lázni. Ustálení v ustalovači (ukončení vyvolávání a stabilizace citlivé vrstvy rozpuštěním a odplavením neosvitnutých halogenidů stříbra). Praní v tekoucí vodě - odstranění zbytků chemikálií (ustalovače, příp. vývojky, přerušovače). Leštění nebo sušení (podle druhu podložky a povrchu zvětšeniny) v bubnové leštičce, na skle, na vzduchu. Pozitivní retuš (odstranění stop po prachu ve zvětšováku nebo na negativu (zabarvení retušovací barvou pomocí tenkého retušovacího štětce). Archivace snímku v obálce podle formátu snímku. Adjustace.

Vyvolávací proces; lázně

Vyvolání – chemický proces, umožňující okamžité vyvolání latentního obrazu. Osvitnuté části krystalů halogenidu stříbra se redukují na molekuly černého stříbra, zároveň se shlukují

složení vývojky

- vyvolávací látky – umožňují převod osvitnutých halogenidů stříbra na kovové stříbro (zčernání)

hydrochinon, metol, fenidon, pyrokatechin

- redukční látky – urychlují vyvolávací proces

uhličitan sodný, uhličitan draselný (zásaditá látka)

- konzervační látky  - prodlužují trvanlivost vývojky

siřičitan sodný, siřičitan draselný

- protizávojové látky (brzdící) – zabraňuje vzniku závoje na rozhraní světel a stínů

bromid draselný a bromid sodný

Vývojka má zásaditou reakci. Měla by mít teplotu kolem 20st. C.

Přerušení – v kyselém přerušovači se neutralizuje zásaditá reakce vývojky a tím se proces vyvolání zastaví

Obvykle roztok kyseliny citronové, případně octové, může být jen voda (proces vyvolání se radikálně zpomalí)

Ustálení - slouží k rozpuštění a vyplavení krystalů neosvitnutých halogenidů stříbra z emulze a k dlouhodobému uchování (konzervaci) obrazu

složení ustalovače

- látky  rozpouštějící halogenidy stříbra v emulzi

thiosíran sodný (normální ustalovače), thiosíran amonný (rychloustalovače)

2) látky konzervační

siřitan sodný

disiřičitan draselný